SELVITEX srl

Via Geretta 11

22037 Pontelambro(Como) Italia

TEL.031/623380     FAX 031/622554

e-mail  fas.zappa@tin.it
            			http://www.fas-selvitex.com

SCHEDA TECNICA ART. NYLON 110  2 PU+WR		DATA SHEET NYLON 110 2 PU + WR

FICHA TECNICA NYLON 110 2 PU + WR

TESSUTO(FABRIC/TEJIDO) :  100 % POLIAMMIDE

SPALMATURA(COATING/ACABADO) : PU + WR

PESO TESSUTO FINITO(TOTAL WEIGHT/PESO ACABADO TOTAL):  GR.80 MT2 +/- 10gr/mtq

ALTEZZA TESSUTO(WIDTH/ANCHO) : CM 150 (+/- 2 cm)

ROTOLI (ROLLS/ROLLOS) : MT.200

RESIST. LACERAZIONE(UNI  EN 4818 : 1992 P.TE 9) (TEAR RESISTENCE/RESISTENCIA AL DESGARRE)   ORD. N 130 (+/- 10%)  TRAMA N 80 (+/-10%)

RESIS.ROTTURA(UNI 13934-1 :2000) (HIGHEST STRENGHT/RESISTENCIA A LA ROPTURA)       ORD. N  680  (+/- 10 %)     TRAMA N.450 (+/- 10%)

RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE D’ACQUA ( UNI EN 20811 : 1993)

(WATER COLUMN / COLUMNA DE AGUA):        CM. 150 (+/- 15cm)

I valori indicati sono riferiti ad analisi effettuate in data 09/10/17