F.A.S.  FABBRICA ARTICOLI SPALMATI  SRL

Via Geretta 11

22037 Pontelambro(Como) Italia

TEL.031/623380     FAX 031/622554

Cod. Fisc. e Partita Iva 00388460131

e-mail  fas.zappa@tin.it
            http://www.fas-selvitex.com

SCHEDA TECNICA ART. NYLON 840 SPALMATO PVC

DATA SHEET NYLON 840 PVC BACKING

FICHA TECNICA NYLON 840 PLASTIFICADO PVC

TESSUTO(FABRIC/TEJIDO) :  100 % POLIAMMIDE

SPALMATURA(COATING/ACABADO) : P.V.C.

PESO TESSUTO FINITO(TOTAL WEIGHT/PESO TEMINADO) : GR.450 MT2 ( +/- 5%)

ALTEZZA TESSUTO(WITH/ANCHO) : CM 150

NUMERO FILI AL CM (YARN FOR CM/HILOS AL CM):  ORDITO 8,5(+/-1)    TRAMA 8,5 (+/-1)

ROTOLI (ROLLS/ROLLOS) : MT.50

RESIST. LACERAZIONE(UNI  EN 4818 : 1992 P.TE 9A) ORD. N 390(+/- 7%)  TRAMA N 250(+/-7%)

(TEAR RESISTENCE/RESISTENCIA AL DESGARRE)

RESIS.ROTTURA(UNI 13934-1 :2000) ORD. N 2300 (+/-7%)   TRAMA N.1900 (+/- 7%)

(HIGHEST STRENGHT/RESISTENCIA A LA ROPTURA)