F.A.S.  FABBRICA ARTICOLI SPALMATI  SRL

Via Geretta 11

22037 Pontelambro(Como) Italia

TEL.031/623380     FAX 031/622554

Cod. Fisc. e Partita Iva 00388460131

e-mail  fas.zappa@tin.it
            http://www.fas-selvitex.com

SCHEDA TECNICA POLIESTERE 300 STAMPATO DIGITALE

DATA SHEET POLIESTERE 300 DIGITAL PRINTING

FICHA TECNICA POLIESTERE 300 ESTAMPADO DIGITAL

TESSUTO(FABRIC/TEJIDO) :  100 % POLIESTERE

SPALMATURA(COATING/ACABADO) : P.V.C.

PESO TESSUTO FINITO(TOTAL WEIGHT/PESO TEMINADO) : GR.350 MT2 ( +/- 5%)

ALTEZZA TESSUTO(WITH/ANCHO) : CM 150-160

ROTOLI (ROLLS/ROLLOS) : MT.60

NUMERO FILI AL CM (YARN FOR CM/HILOS AL CM):  ORDITO 22(+/-2)      TRAMA 18 (+/-2)

RESIST. LACERAZIONE(UNI  EN 4818 : 1992 P.TE 9) ORD. N 140 (+/- 5%)  TRAMA N 125 (+/-5%)

(TEAR RESISTENCE/RESISTENCIA AL DESGARRE)

RESIS.ROTTURA(UNI 13934-1 :2000) ORD. N 1300  (+/- 5 %)     TRAMA N.1100  (+/- 5%)

(HIGHEST STRENGHT/RESISTENCIA A LA ROPTURA)