SELVITEX srl

Via Geretta 11

22037 Pontelambro(Como) Italia

TEL.031/623380     FAX 031/622554

e-mail  fas.zappa@tin.it
            			http://www.fas-selvitex.com

SCHEDA TECNICA POLIESTERE 600 MIMETICO PVC

DATA SHEET POLIESTERE 600 MIMETICO PVC

FICHA TECNICA POLIESTERE 600 MIMETICO PVC

TESSUTO(FABRIC/TEJIDO) :  100 % POLIESTERE

SPALMATURA(COATING/ACABADO) : PVC

PESO TESSUTO FINITO(TOTAL WEIGHT/PESO ACABADO TOTAL) : GR.380 MT2 +/- 10%

ALTEZZA TESSUTO(WIDTH/ANCHO) : CM 150 (+/- 2 cm)

ROTOLI (ROLLS/ROLLOS) : MT. 50

RESIST. LACERAZIONE(UNI  EN 4818 : 1992 P.TE 9) (TEAR RESISTENCE/RESISTENCIA AL DESGARRE)  ORD. N  220   (+/-10%)  TRAMA N 200   (+/-10%)

RESIS.ROTTURA(UNI 13934-1 :2000) (HIGHEST STRENGHT/RESISTENCIA A LA ROTTURA)    ORD. N  1200   (+/- 10 %)     TRAMA N 1100   (+/- 10%)

I valori indicati sono riferiti ad analisi effettuate in data 09/10/17