F.A.S.  FABBRICA ARTICOLI SPALMATI  SRL

Via Geretta 11

22037 Pontelambro(Como) Italia

TEL.031/623380     FAX 031/622554

Cod. Fisc. e Partita Iva 00388460131

e-mail  fas.zappa@tin.it
            http://www.fas-selvitex.com

SCHEDA TECNICA ART. POLIESTERE 600/600 SPALMATO PVC

DATA SHEET POLIESTERE 600/600 PVC BACKING

FICHA TECNICA POLIESTERE 600/600 PLASTIFICADO         PVC

TESSUTO(FABRIC/TEJIDO) :  100 % POLIESTERE

SPALMATURA(COATING/ACABADO) : P.V.C.

PESO TESSUTO FINITO(TOTAL WEIGHT/PESO TEMINADO) : GR.450 MT2 ( +/- 5%)

ALTEZZA TESSUTO(WITH/ANCHO) : CM 150

ROTOLI (ROLLS/ROLLOS) : MT.50

RESIST. LACERAZIONE(UNI  EN 4818 : 1992 P.TE 9) ORD. N 100(+/- 10N)  TRAMA N 90(+/-10N)

(TEAR RESISTENCE/RESISTENCIA AL DESGARRE)

RESIS.ROTTURA(UNI 13934-1 :2000) ORD. N 1500 (+/- 5 %)     TRAMA N.1250 (+/- 5%)

(HIGHEST STRENGHT/RESISTENCIA A LA ROPTURA)